**货品需求**

（一）绝缘鞋材质要求：

绝缘鞋：

1、皮料

皮料名称：黑灰色反绒牛皮+磨砂牛皮

皮料厚度：1.6-1.8MM

鞋 底：绝缘、耐磨、防滑橡胶鞋底。

2、功能

绝缘性能：6KV

防滑标准：1级

3、里料

材 质：高耐磨透气PK网布

颜 色：深色

4、辅料

（1）衬 布：高耐磨无纺布。

（2）鞋 舌：浅棕色磨砂牛皮+人造毛

（3）鞋 垫：海伯利防震高回弹透气鞋垫。

4、品牌：倩扬

绝缘鞋图片：



夏季现场工作服全套，含：上衣、裤子。

（二）工作服材质要求

夏季现场工作服全套

1、款式：茄克式夏装。

2、面料名称：全棉牛仔面料

3、含棉量：100%棉

4、面料规格：纱支：40/2×40/2 密度：103×58

5、颜色：淀蓝色

6、成品进行环保水洗免烫，保证不变形，不退色。

7、缝制要求：缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得驳线。

8、品牌：帅雅

夏季现场工作服图片：



秋季运动服全套，含：上衣、裤子。

（三）运动服材质要求

上衣

1、款式：茄克式。

2、面料名称：主料：65%棉 35％聚酯纤维

里层：80%棉 15%聚酯纤维 5%氨纶

罗纹部分：95%棉 5%氨纶

3、颜色：黑色

4、成品进行环保水洗免烫，保证不变形，不退色。

5、缝制要求：缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得驳线。

6、货号：EH3775，4051043775185阿迪达斯

上衣图片：



裤子

1、款式：针织直筒宽松版运动裤。

2、面料名称：主料：70％棉 30％聚酯纤维

3、颜色：黑色

4、成品进行环保水洗免烫，保证不变形，不退色。

5、缝制要求：缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如兜处不得驳线。

6、货号：DX3684，4060515259818阿迪达斯

裤子图片：

